www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov

# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные прецизионные поворотные предназначены для использования на фрезерных, шлифовальных, прецизионных расточных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок на стадии финишной обработки и доводки поверхностей. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из стали. Твердость рабочих поверхностей достигает HRC 58-62 единицы. Отклонение по параллельности и перпендикулярности составляет 0,005мм на 100мм.

Рис1. Тиски станочные поворотные.

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков приведены в таблице 1:

Основные технические характеристики                                   Таблица 1

| Ширина губок B, мм | 100 (GT100-II) | 125 (GT125-II) | 150 (GT150A-II) | 175 (GT175A-II) | 200 (GT200A-II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота губок H, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Ширина раствора губок S, мм | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Длина станины L, мм | 270 | 345 | 420 | 455 | 495 |
| Усилие зажима, кг | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| Вес, кг | 10.3 | 18.2 | 36.4 | 44,6 | 78.0 |

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования закрепляемых заготовок, которые представлены в таблице 2.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка,  закрепить болтами и гайками,

согласно ГОСТ 13152.

3.3. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.2. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.3. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков и поломкам ходового винта.

Таблица 2

Точностные характеристики базирования

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

(тип GT -II)

ISO 9001

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)