# Text boxes

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации линеек лекальных типа УТ в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка линеек должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1729-87 .

3.4.Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить поверочные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 мес, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ УГЛОВЫЕ ТРЕХГРАННЫЕ ЧУГУННЫЕ

(тип УТ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейка поверочная угловая трехгранная чугунная типа УТ предназначена для проверки углов и плоских поверхностей методом световой щели (на просвет), непосредственно определяемый на глаз, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток, щупов или плиток в сочетании с рычажным индикатором, а так же методом «пятен на краску». Линейка имеет шаброванные поверхности и теплоизолирующую ручку.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки поверочные типа УТ изготовлены из серого чугуна. Твердость не менее 170-230 НВ. Размагничены.

Точностные характеристики линеек поверочных типа УТ приведены в таблице 1.

Допуски прямолинейности рабочих поверхностей линеек типа УТ при температуре окружающей среды (20±5)ºС, при изменении температуры, не превышающем 0,5ºС/ч в диапазоне угла наклона линеек ±20º от среднего положения (таблица 1).

Таблица 1