# Text boxes

Схема разметки линейки для установки на опоры.

Точностные характеристики поверочных линеек типа ШД приведены в таблице 1 .

Отклонения рабочих поверхностей линеек типа ШД AlMg  (таблица 1).

Таблица 1

| Длина линейки,(мм) | Отклонения по плоскостности, (мм) | Отклонения по параллельности, (мм) | Класс точности | Толщина ребер, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0.004 | 0.003 | 0 | 6 |
| 1000 | 0.008 | 0.005 | 0 |  |
| 1500 | 0.022 | 0.015 | 1 |  |
| 2000 | 0.027 | 0.018 | 1 | 8 |
| 2500 | 0.084 | 0.056 | 1 |  |
| 3000 | 0.084 | 0.056 | 1 |  |
| 3500 | 0.13 | 0.064 | 2 |  |
| 4000 | 0.13 | 0.064 | 2 | 10 |
| 5000 | 0.15 | 0.08 | 2 |  |
| 6000 | 0.3 | 0.2 | 3 |  |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью.

3.2. Условия эксплуатации поверочных линеек типа ШД в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА

(тип ШД)

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить поверочные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки поверочные из алюминиево-магниевого (Al Mg) сплава с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения  типа ШД предназначены для проверки плоских поверхностей методом световой щели (на просвет) непосредственно определяемый визуально, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток, щупов или плиток в сочетании с рычажным индикатором. Основным методом проверки плоских поверхностей при помощи поверочных линеек типа ШД является метод измерения линейных отклонений от поверхности контролируемой детали до поверхности линейки, которая установлена на опорах и метод «пятен на краску».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки поверочные типа ШД изготовлены по Китайскому стандарту JB/T7944-99 из материала AlMg (aluminium magnesium alloy) алюминиево-магниевый сплав. Основными преимуществами данного материала являются парамагнетизм, высокая прочность, малый вес, высокая устойчивость к коррозии.

Линейка имеет шаброванные поверхности. Для установки линейки типа ШД  на опоры необходимо отмерить 2/9 L (где L- длина линейки), от концов линейки и нанести риски при помощи чертилки (Рис.1).

| Тип | Габаритные размеры, мм | Класс точности | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ШД-500 | 500х30х60 | 0 | 0.8 |
| ШД-1000 | 1000х30х60 | 0 | 1.5 |
| ШД-1500 | 1500х30х60 | 1 | 2.3 |
| ШД-2000 | 2000х40х100 | 1 | 6.0 |
| ШД-2500 | 2500х40х100 | 1 | 7.5 |
| ШД-3000 | 3000х40х100 | 1 | 9.0 |
| ШД-3500 | 3500х40х100 | 2 | 11.0 |
| ШД-4000 | 4000х80х150 | 2 | 28.0 |
| ШД-5000 | 5000х80х150 | 2 | 35.0 |
| ШД-6000 | 6000х80х150 | 3 | 42.0 |